K & K
Elastomere
GmbH
                              





Rubber • Compounds • Tyres

Dorfstrasse 18

D-22955 Hoisdorf

E-Mail: info@kk-elastomere-gmbh.de
www.kk-elastomere-gmbh.de
Tel.: +49(0) 4107-33 00 61/62

 








[image: image1.jpg]/euronis\

certification
1SO 9001




                                                          D A T E N B L A T T

              

                   EPDM-GRANULAT

 



               KKElastoFloor  

Qualität



EPDM - Kautschuk

Spez. Gewicht  g/cm³


ca. 1,60 +/- 0,03
DIN 53 479

Zugfestigkeit    Mpa      

> 5
  

DIN 53 504

Härte  (Sh    A      


60  +/-  5

DIN 53 505

Dehnung  %             


> 500


DIN 53 504

Kautschuk-Gehalt  %


> 24 

Schüttgewicht
g/dm³


0,0 – 0,5 mm
approx. 450

0,5 – 1,5 mm
approx. 550 
1,0 – 3,5 mm
approx. 670 

Lieferform: PE-Ventilsäcke a( 25 kg auf Paletten, oder Big-Bags a`ca. 1.000 kg
LK/04.02.2026
